ГОСТ 380-94: Сталь углеродистая обыкновенного качества Марки Common quality carbon steel. Grades Дата введения 1998—01—01 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Украинским государственным научно-исследовательским институтом металлов УкрНИИМет метрологии и сертификации 2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, и сертификации 21 октября 1994 г. За принятие проголосовали: Наименование государства; Наименование национального органа по стандартизации. Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Белоруссия Грузия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Узбекистан Украина; Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Белоруссии Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Киргизстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Узгосстандарт Госстандарт Украины. 3 Настоящий стандарт соответствует международным стандартам ИСО 630—80 “Сталь конструкционная. Пластины, широкие фаски, бруски и профили” и ИСО 1052—82 “Сталь конструкционная общего назначения” в части требований к химическому составу стали 4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1997 г. № 205 межгосударственный стандарт ГОСТ 380—94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г. 5 ВЗАМЕН ГОСТ 380-88 Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на углеродистую сталь обыкновенного качества, предназначенную для изготовления проката горячекатаного: сортового, фасонного, толстолистового, тонколистового, широкополосного и холоднокатаного тонколистового, а также слитков, блюмов, слябов, сутунки, заготовок катаной и непрерывнолитой, труб, поковок и штамповок, ленты, проволоки, метизов и др. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 7565—81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического анализа ГОСТ 17745—90 Стали и сплавы. Методы определения газов ГОСТ 18895—81 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа ГОСТ 22536.0—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа ГОСТ 22536.1—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита ГОСТ 22536.2—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы ГОСТ 22536.3—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора ГОСТ 22536.4—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния ГОСТ 22536.5—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца ГОСТ 22536.6—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка ГОСТ 22536.7—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома ГОСТ 22536.8—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди ГОСТ 22536.9—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля ГОСТ 22536.10—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия ГОСТ 22536.11—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана 3. МАРКИ СТАЛИ 3.1. Углеродистую сталь обыкновенного качества изготовляют следующих марок: Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, Ст6пс, Ст6сп. Буквы Ст обозначают “Сталь”, цифры - условный номер марки в зависимости от химического состава стали, буквы “кп”, “пс”, “сп” - способ раскисления (“кп” - кипящая, “пс” - полуспокойная, “сп” - спокойная). 3.2. Сопоставление марок стали типа “Ст” и “Fe” приведено в приложении А. 3.3. Требования к химическому составу стали марок Fe310, Fe360, Fe430, Fe490, Fe510, Fe590, Fe690 приведены в приложении Б. 3.4.Степень раскисления, если она не указана в заказе, устанавливает изготовитель. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ СТАЛИ 4.1. Химический состав стали по плавочному анализу ковшовой пробы должен соответствовать нормам, приведенным в таблице 1. Таблица 1 Марка стали; Массовая доля элементов, %. углерода; марганца; кремния. Ст0; Не более 0,23; -; -. Ст1кп; 0,06-0,12; 0,25-0,50; Не более 0,05. Ст1пс; 0,06-0,12; 0,25-0,50; 0,05-0,15. Ст1сп; 0,06-0,12; 0,25-0,50; 0,15-0,30. Ст2кп; 0,09-0,15; 0,25-0,50; Не более 0,05. Ст2пс; 0,09-0,15; 0,25-0,50; 0,05-0,15. Ст2сп; 0,09-0,15; 0,25-0,50; 0,15-0,30. Ст3кп; 0,14-0,22; 0,30-0,60; Не более 0,05. Ст3пс; 0,14-0,22; 0,40-0,65; 0,05-0,15. Ст3сп; 0,14-0,22; 0,40-0,65; 0,15-0,30. Ст3Гпс; 0,14-0,22; 0,80-1,10; Не более 0,15. Ст3Гсп; 0,14-0,20; 0,80-1,10; 0,15-0,30. Ст4кп; 0,18-0,27; 0,40-0,70; Не более 0,05. Ст4пс; 0,18-0,27; 0,40-0,70; 0,05-0,15. Ст4сп; 0,18-0,27; 0,40-0,70; 0,15-0,30. Ст5пс; 0,28-0,37; 0,50-0,80; 0,05-0,15. Ст5сп; 0,28-0,37; 0,50-0,80; 0,15-0,30. Ст5Гпс; 0,22-0,30; 0,80-1,20; Не более 0,15. Ст6пс; 0,38-0,49; 0,50-0,80; 0,05-0,15. Ст6сп; 0,38-0,49; 0,50-0,80; 0,15-0,30. 4.2. В стали марки Ст0 массовая доля марганца, кремния, хрома, никеля, меди, мышьяка не нормируются. 4.3. При раскислении полуспокойной стали алюминием, титаном или другими раскислителями, не содержащий кремний, а также несколькими раскислителями (ферросилицием и алюминием, ферросилицием и титаном и др.) массовая доля кремния в стали допускается менее 0,05 %. Раскисление титаном, алюминием и другими раскислителями, не содержащими кремния, указывается в документе о качестве. 4.4. Массовая доля хрома, никеля и меди в стали должна быть не более 0,30 % каждого. В стали, изготовленной скрап-процессом, допускается массовая доля меди до 0,40 %, хрома и никеля - до 0,35 % каждого. При этом в стали марок Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс и Ст3Гсп массовая доля углерода должна быть не более 0,20 %. - Массовая доля азота в стали должна быть не более 0,010 %. Допускается массовая доля азота в стали до 0,013 %, если при повышении массовой доли азота на 0,001% нормативное значение массовой доли фосфора снижается на 0,005%. Массовая доля азота в стали, выплавленной в электропечах, должна быть не более 0,012%. 4.6. Массовая доля серы в стали всех марок, кроме Ст0, должна быть не более 0,050 %, фосфора - не более 0,040 %, в стали марки Ст0: серы - не более 0,060 %, фосфора - не более 0,070 %. 4.7. Массовая доля мышьяка в стали должна быть не более 0,080 %. В стали, выплавленной на базе керченских руд, массовая доля мышьяка - не более 0,15 %, фосфора - не более 0,050 %. - Предельные отклонения по химическому составу проката, заготовок, поковок и изделий дальнейшего передела должны соответствовать приведенным в табл. 2. Таблица 2 Элементы; Предельные отклонения в прокате из стали, %. кипящей; полуспокойной и спокойной. Углерод; ± 0,03; + 0,03. - 0,02. Марганец; + 0,05; + 0,05. - 0,04; - 0,03. Кремний; -; + 0,03. - 0,02. Фосфор; + 0,006; + 0,005. Сера; + 0,006; + 0,005. Азот; +0,002; +0,002. Примечание. Для проката из стали марок Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс и Ст3Гсп, предназначенного для сварных конструкций, плюсовые отклонения по массовой доле углерода не допускаются. 5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 5.1. Методы отбора проб для определения химического состава стали - по ГОСТ 7565. 5.2. Химический анализ стали - по ГОСТ 17745, ГОСТ 18895, ГОСТ 22536.0-ГОСТ22536.11 или другими методами, утвержденными в установленном порядке и обеспечивающими необходимую точность. При разногласиях между изготовителем и потребителем оценку производят стандартными методами. 5.3. Определение массовой доли хрома, никеля, меди, мышьяка, азота, а в кипящей стали также кремния, допускается не проводить при гарантии обеспечения норм изготовителем. В стали, выплавленной на базе керченских руд, определение мышьяка обязательно. 6. МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ Для маркировки продукции используют краску цветов, приведенных в табл. 3. Таблица 3 Марка стали; Цвета маркировки. Ст0; Красный и зеленый. Ст1; Желтый и черный. Ст2; Желтый. Ст3; Красный. Ст3Гпс; Красный и коричневый. Ст3Гсп; Синий и коричневый. Ст4; Черный. Ст5; Зеленый. Ст5Гпс; Зеленый и коричневый. Ст6; Синий. ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Сопоставление марок стали типа “Ст” и “Fе” по международным стандартам ИСО 630-80 и ИСО 1052-82 Таблица А. 1 Марки стали. “Ст”; “Fе”; “Ст”; “Fе”. СтО; FеЗЮ-О; Ст4кп; Fе430-А. Ст1кл; —; Ст4пс; Fе430-В. Ст1пс; —; Ст4сп; Fе430-С. Ст1сп; —; —; Fе430-D. Ст2кп; —; Ст5пс; Fе510-В, Fе490. Ст2пс; —; Ст5Гпс; Fе510-В, Fе490. Ст2сп; —; Ст5сп; Fе510-С, Fе490. СтЗкп; FеЗбО-А. СтЗпс; FеЗбО-В; Стбпс; Fе590. СтЗГпс; FеЗбО-В; Стбсп; Fе590. СтЗсп; FеЗбО-С; —; Fе690. СтЗГсп; FеЗбО-С. FеЗбО-D. ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендуемое) Требования к стали по международным стандартам ИСО 630— 80 и ИСО 1052-82 Б.1 Химический состав стали по планочному анализу ковшовой пробы должен соответствовать нормам, указанным в таблице Б.1. Таблица Б.1 Марка стали; Категория качества; Толщина проката, мм; Массовая доля элементов, %, не более; Степень раскисления. углерода; Фосфора; серы; азота. Fе310; 0; —; —; —; —; —; —. Fе36О; А В С; — До 16 Св.16 — —; 0,20 0,18 0,20 0,17 0,17; 0,060 0,050 0,050 0,045 0,040; 0,050 0,050 0,050 0,045 0,040; — 0,009 0,009 0,009 —; — — — Е СF. Fе430; А В С; — До 40 Св.40 — —; 0,24 0,21 0,22 0,20 0,20; 0,060 0,050 0,050 0,045 0,040; 0,050 0,050 0,050 0,045 0,040; — 0,009 0,009 0,009 —; — Е Е Е СF. Fе510; В С; — До 16 Св.16 До 35 Св.35; 0,22 0,20 0,22 0,20 0,22; 0,050 0,045 0,045 0,040 0,040; 0,050 0,045 0,045 0,040 0,040; — — — — —; Е Е Е СF СF. Fе490 Fе590 Fе690; — — —; — — —; — — —; 0,050 0,050 0,050; 0,050 0,050 0,050; — — —; — — —. Примечания 1 Знак “—” означает, что показатель не нормируется. 2 Е — спокойная сталь. 3 СР — мелкозернистая спокойная сталь. Рекомендуемая массовая доля общего алюминия — не менее 0,02 %. Б.2 Сталь марок Fе490, Fе590, Fе690 изготовляют полуспокойной и спокойной. Б.З Для стали марок Fе310, Fе360, Fе430, Fе510 массовая доля марганца — не более 1,60 %, кремния — не более 0,55 %. Б.4 Массовую долю азота определяют по требованию потребителя. Для стали, раскисленной алюминием, допускается массовая доля азота до 0,015 %. Массовая доля азота в стали, выплавленной в электропечах, должна быть не более 0,012 %. Б.5 Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате должны соответствовать приведенным в таблице Б.2. Таблица Б.2 Элемент; Предельные отклонения в прокате из стали, %. Кипящей; полуспокойной и спокойной. Углерод Марганец Кремний Фосфор Сера Азот; +0,050 — — +0,015 +0,015 +0,002; +0,030 +0,100 +0,050 +0,005 +0,005 +0,002. УДК 669.14:006.354 МКС 77.080.20 В20 ОКП 087010.