ГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т СОЮЗА ССР ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СОРТАМЕНТ ГОСТ 4405-75 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СОРТАМЕНТ ГОСТ Hot-rolled and wrought tool steel strips. 4405-75 Dimensions Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 марта 1975 г. № 691 срок введения установлен с 01.01.76 Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.88 № 1637 срок действия продлен до 01.01.94 Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1. Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 мм Размеры; Предельные отклонения (плюсовые); Размеры; Предельные отклонения (плюсовые). сечения полосы (s x b); для горячекатаной полосы; для кованой полосы; сечения полосы (s x b); для горячекатаной полосы; для кованой полосы. по толщине; по шири- не; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине. 3×12; 0,4; 0,8; -; -; 7×30; 0,5; 1,3; -; -. 3×20; 0,4; 1,0; -; -; 7×35; 0,5; 1,8; -; -. 3×25; 0,4; 1,3; -; -; 7×40; 0.5; 1,8; -; -. 3×30; 0,4; 1,3; -; -; 8×12; 0,5; 0,8; -; -. 4×10; 0,4; 0,8; -; -; 8×14; 0.5; 0,8; -; -. 4×12; 0,4; 0,8; -; -; 8×16; 0,5; 1,0; -; -. 4×14; 0,4; 0,8; -; -; 8×18; 0,5; 1,0; -; -. 4×15; 0,4; 0,8; -; -; 8×20; 0,5; 1,0; -; -. 4×16; 0,4; 1,0; -; -; 8×22; 0,5; 1,0; -; -. 4×18; 0,4; 1,0; -; -; 8×25; 0,5; 1,3; -; -. 4×20; 0,4; 1,0; -; -; 8×27; 0,5; 1,3; -; -. 4×25; 0,4; 1,3; -; -; 8×30; 0,5; 1,3; -; -. 4×30; 0,4; 1,3; -; -; 8×35; 0,5; 1,8; -; -. 4ХЗ5; 0,4; 1,8; -; -; 8×40; 0,5; 1,8; -; -. 4×40; 0,4; 1,8; -; -; 8×45; 0,5; 1,8; -; -. 4×45; 0,4; 1,8; -; -; 8×50; 0,5; 2,0; -; -. 5×10; 0,5; 0,8; -; -; 8×60; 0,5; 2,2; -; -. 5×12; 0,5; 0,8; -; -; 8×65; 0,5; 2,6; -; -. 5×14; 0,5; 0,8; -; -; 8×80; 0,5; 2,8; -; -. 5×15; 0,5; 0,8; -; -; 8×100; 0,5; 3,0; -; -. 5×16; 0,5; 1,0; -; -; 8×120; 0,5; 3,5; -; -. 5×20; 0,5; 1,0; -; -; 9×25; 0,5; 1,3; -; -. 5×25; 0,5; 1,3; -; -; 9×30; 0,5; 1,3; -; -. 5×30; 0,5; 1,3; -; -; 10×14; 0,6; 0,8; -; -. 5×35; 0,5; 1,8; -; -; 10×16; 0,6; 1,0; -; -. 5×40; 0,5; 1,8; -; -; 10×18; 0,6; 1,0; -; -. 5×45; 0,5; 1,8; -; -; 10×20; 0,6; 1,0; -; -. 6×10; 0,5; 0,8; -; -; 10×25; 0,6; 1,3; -; -. 6×12; 0,5; 0,8; -; -; 10×30; 0,6; 1,3; -; -. 6×14; 0,5; 0,8; -; -; 10×35; 0,6; 1,8; -; -. 6×16; 0,5; 1,0; -; -; 10×40; 0,6; 1,8; -; -. 6×18; 0,5; 1,0; -; -; 10×45; 0,6; 1,8; -; -. 6×20; 0,5; 1,0; -; -; 10×50; 0,6; 2,0; -; -. 6×22; 0,5; 1,0; -; -; 10×60; 0,6; 2,2; -; -. 6×25; 0,5; 1,3; -; -; 10×65; 0,6; 2,6; -; -. 6×28; 0,5; 1,3; -; -; 10×80; 0,6; 2,8; -; -. 6×30; 0,5; 1,3; -; -; 10×90; 0,6; 3,0; -; -. 6×35; 0,5; 1,8; -; -; 10×100; 0,6; 3,2; -; -. 6×40; 0.5; 1,8; -; -; 10×120; 0,6; 3,5; -; -. 6×45; 0,5; 1,8; -; -; 10×140; 0,6; 4,0; -; -. 6×50; 0,5; 2,0; -; -; 10¦Х160; 0,6; 4,5; -; -. 6×60; 0,5; 2,2; -; -; 12×16; 0,6; 1,0; -; -. 6×65; 0,5; 2,6; -; -; 12×20; 0,6; 1,0; -; -. 7×12; 0,5; 0,8; -; -; 12×22; 0,6; 1,0; -; -. 7×14; 0,5; 0,8; -; -; 12×25; 0,6; 1,3; -; -. 7×18; 0,5; 1,0; -; -; 12×28; 0,6; 1,3; -; -. Продолжение табл. 1 мм Размеры; Предельные отклонения (плюсовые); Размеры; Предельные отклонения (плюсовые). сечения полосы (s x b); для горячекатаной полосы; для кованой полосы; сечения полосы (s x b); для горячекатаной полосы; для кованой полосы. по толщине; по шири- не; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине. 12×30; 0,6; 1,3; -; -; 20×22; 0,8; 1,3; -; -. 12×35; 0,6; 1,8; -; -; 20×25; 0,8; 1,3; -; -. 12×40; 0,6; 1,8; -; -; 20×30; 0,8; 1,3; -; -. 12×45; 0,6; 2,0; -; -; 20×32; 0,8; 1,8; -; -. 12×50; 0,6; 2,0; -; -; 20×35; 0,8; 1,8; -; -. 12×60; 0,6; 2,2; -; -; 20×38; 0,8; 1.8; -; -. 12×65; 0,6; 2,6; -; -; 20×40; 0,8; 1,8; 1,3; 2,0. 12×75; 0,6; 2,8; -; -; 20×45; 0,8; 2,0; 1,3; 2,3. 12×90; 0,6; 3,0; -; -; 20×47; 0,8; 2,0; 1,3; 2,5. 12×100; 0,6; 3,2; -; -; 20×50; 0,8; 2,0; 1,3; 2,5. 12×120; 0,6; 3,5; -; -; 20×60; 0,8; 2,2; 1,3; 3,0. 12×140; 0,6; 4,0; -; -; 20×70; 0,8; 2,6; 1,3; 3,5. 12×160; 0,6; 4,5; -; -; 20×80; 0,8; 2,8; 1,3; 4,0. 14×16; 0,6; 1,0; -; -; 20×90; 0,8; 3,0; 1,3; 4,0. 14×20; 0,6; 1,0; -; -; 20×100; 0.8; 3,2; 1,3; 4,0. 14×22; 0,6; 1,0; -; -; 20×120; 0,8; 3,5; -; -. 14×25; 0,6; 1,3; -; -; 20×160; 0,8; 4,5; -; -. 14×30; 0,6; 1,3; -; -; 20×180; 0,8; 4,8; -; -. 14×35; 0,6; 1,8; -; -; 22×30; 1,0; 1,3; -; -. 14×40; 0,6; 1,8; -; -; 22×35; 1,0; 1,3; -; -. 15×22; 0,7; 1,0; -; -; 22×45; 1,0; 1,8; 1,3; 2,0. 15×40; 0,7; 1,8; -; -; 22×50; 1,0; 2,0; 1,3; 2,5. 16×20; 0,8; 1,0; -; -; 24×45; 1,0; 2,0; 1,3; 2,3. 16×22; 0,8; 1,0; -; -; 24×65; -; -; 1,3; 3,5. 16×25; 0,8; 1,3; -; -; 25×30; 1,0; 1,3; -; -. 16×30; 0,8; 1,3; -; -; 25×35; 1,0; 1,8; -; -. 16×32; 0,8; 1,8; -; -; 25×38; 1,0; 1,8; -; -. 16×35; 0,8; 1,8; -; -; 25×40; 1,0; 1,8; -; -. 16×38; 0,8; 1,8; -; -; 25×50; 1,0; 2,0; 1,5; 2,5. 16×40; 0,8; 1,8; -; -; 25×55; 1,0; 2,0; -; -. 16×45; 0,8; 2,0; -; -; 25×60; 1,0; 2,2; 1,5; 3,0. 16×50; 0,8; 2,0; -; -; 25×75; -; -; 1,5; 3,5. 16×60; 0,8; 2,2; -; -; 25×80; -; -; 1,5; 4,0. 16×65; 0,8; 2,6; -; -; 25×85; -; -; 1,5; 4,0. 16×80; 0,8; 2,8; -; -; 25×100; -; -; 1,5; 4,0. 16×100; 0,8; 4 2; -; -; 25×110; -; -; 1,5; 4,0. 16×130; 0,8; 3,7; -; -; 25×135; 1,0; 4,0; -; -. 16×160; 0,8; 4,5; -; -; 25×150; 1,0; 4,5; -; -. 18×22; 0,8; 1,0; -; -; 25×200; 1,0; 5,0; -; -. 18×25; 0,8; 1,3; -; -; 30×35; 1,2; 1,8; -; -. 18×27; 0,8; 1,3; -; -; 30×40; 1,2; 1,8; 1,8; 2,0. 18×30; 0,8; 1,3; -; -; 30×45; 1,2; 2,0; 1,8; 2,3. 18×34; 0,8; 1,8; -; -; 30×50; 1,2; 2,0; 1,8; 2,5. 18×35; 0,8; 1,8; -; -; 30×60; -; -; 1,8; 3,0. 18×42; 0,8; 1,8; -; -; 30×90; -; -; 1,8; 4,0. 18×60; 0,8; 2,2; -; -; 30×95; -; -; 1,8; 4,0. Продолжение табл. 1 мм Размеры; Предельные отклонения (плюсовые); Размеры; Предельные отклонения (плюсовые). сечения полосы (s x b); для горячекатаной полосы; для кованой полосы; сечения полосы (s x b); для горячекатаной полосы; для кованой полосы. по толщине; по шири- не; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине. 30×100; -; -; 1,8; 4,0; 40×210; 1,8; 5,0; -; -. 30×110; -; -; 1,8; 4,0; 40×300; 1,8; 7,0; -; -. 30×120; -; -; 1,8; 5,0; 45×80; -; -; 2,1; 4,0. 30×125; -; -; 1,8; 5,0; 45×90; -; -; 2,1; 4,0. 30×130; -; -; 1,8; 5,0; 50×100; -; -; 2,5; 4,0. 30×150; -; -; 1,8; 6,0; 50×150; -; -; 2,5; 6,0. 30×170; 1,2; 4,5; -; -; 50×160; -; -; 2,5; 7,0. 30×180; 1,2; 4,8; -; -; 50×175; -; -; 2,5; 7,0. 30×200; 1,2; 5,0; -; -; 50×200; -; -; 2,5; 8,0. 32×160; -; -; 1,8; 7,0; 50×250; -; -; 2,5; 8,0. 35×50; -; -; 2,0; 2,5; 55×80; -; -; 3,0; 4,0. 35×65; -; -; 2,0; 2,7; 60×80; -; -; 4,0; 4,0. 35×60; -; -; 2,0; 3,0; 60×90; -; -; 4,0; 4,0. 35×65; -; -; 2,0; 3,5; 60×120; -; -; 4,0; 5,0. 35×70; -; -; 2,0; 3,5; 60×150; -; -; 4,0; 6,0. 35×75; -; -; 2,0; 3,5; 60×180; -; -; 4,0; 8,0. 35×80; -; -; 2,0; 4,0; 60×240; -; -; 4,0; 12,0. 35×120; -; -; 2,0; 5,0; 60×300; -; -; 4,0; 15,0. 35×145; -; -; 2,0; 6,0; 75×100; -; -; 5,0; 5,0. 40×60; -; -; 2,0; 3,0; 75×125; -; -; 5,0; 6,0. 40×80; -; -; 2,0; 4,0; 75×150; -; -; 5,0; 7,0. 40×100; -; -; 2,0; 4,0; 75×200; -; -; 5,0; 10,0. 40×120; -; -; 2,0; 5,0; 75×250; -; -; 5,0; 12,0. 40×160; -; -; 2,0; 7,0; 75×300; -; -; 5,0; 15,0. 40×200; -; -; 2,0; 8,0; 80×300; -; -; 5,0; 15,0. Примечания: 1. Допускается выпуклость (бочкообразность) или вогнутость узких граней. Выпуклость не должна выводить полосу по ширине за предельное отклонение, а вогнутость — за пределы номинального размера. 2. По согласованию потребителя с изготовителем могут изготавливаться полосы других размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1а. В зависимости от назначения полосы изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 2. Длина полос должна соответствовать указанной в табл. 2. Таблица 2 Длина полос, м. кованых, не менее. горячекатаных; при ширине. до 50 мм; св. 50 мм. От 1,5 до 6,0; 1,5; 1,0. 3. Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 3. Таблица 3 Предельные отклонения по длине, мм. Длина полосы, м; для горячекатаных полос; для кованых полос. До 4; +30; +100. Св. 4 до 6 включ.; +50; -50. » 6; +70. Примечание: По требованию потребителя горячекатаные полосы изготовляют с предельными отклонениями по длине +25 мм, кованые при длине до 4м — +40 мм. 2; 3. (Измененная редакция, Изм. № 2). 4. Полосы должны быть с острыми кромками. Допускается притупление кромок, не превышающее 0,15 толщины. 5. Серповидность полосы не должна превышать 0,5% длины. По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с серповидностью не более 0,2% длины. 6. Неплоскостность полосы не должна превышать 0,5% длины, с 01.01.91 — 0,4%. По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с отклонением от плоскостности не более 0,2% длины. 5; 6. (Измененная редакция, Изм. № 2). 7. Ромбовидность полосы не должна превышать предельных отклонений на ширину. 7а. Размеры сечения полосы проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов. Методы измерения отклонений формы — по ГОСТ 26877–91. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 8. Марки стали и технические требования — по ГОСТ 1435–90, ГОСТ 5950–73, ГОСТ 19265–73 и другой нормативно-технической документации. (Измененная редакция, Изм. № 2).