УДК 669.14-422.4:006.354

Группа-В32

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й   СТАНДАРТ   СОЮЗА   ССР

ГОСТ 8559-75

(СТ СЭВ 3616—82)

Взамен

ГОСТ 8559—57

СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КВАДРАТНАЯ

Сортамент

Calibrated square steel. Dimension

ОКП 11 4000                                                                                                                                .

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 апреля 1975 г. № 866 срок введения установлен

с 01. 01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 20.05.85 № 1406 срок действия продлен

до 01.01.96

1.Настоящий стандарт распространяется    на    калиброванную сталь квадратного сечения размером от 3 до 100 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3616—82. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.Размеры сечения стали и предельные   отклонения    по    ним должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Черт. 1

Таблица   1

| Сторона квадрата а, мм | Предельные отклонения |  |  | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м длины, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h10 | h11 | h12 |  |  |
| 3,0 | -0,040 | -0,060 | -0,100 | 9,00 | 0,071 |
| 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | -0,018 | -0,075 | -0,120 | 10,24 12,25 16,00 20,25 25.00 30,25 36,00 | 0,080 0,096 0,126 0,159 0,196 0,237 0,283 |
| 6,3 7,0 8,0 9,0 10,0 | -0,058 | -0,090 | -0,150 | 39,7 49,0 64,0 81,0 100,0 | 0,311 0,385 0,502 0,636 0,785 |
| 11,0 12,0 13„0 14,0 16,0 16,0 17,0 18,0 | -0,070 | -0,010 | -0,180 | 121,0 144,0 169,0 196,0 225,0 256,0 289,0 324,0 | 0,95 1,1З 1,33 1,54 1,77 2,01 2,27 2,54 |
| 19,0 20,0 21,0 22,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 30,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 361,0 400,0 441,0 484,0 576,0 625,0 676,0 729,0 784,0 900.0 | 2,83 3,14 3,46 3,80 4,52 4,91 5,30 5,72 6,15 7,07 |
| 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 41,0 42,0 45,0 46,0 48,0 50,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 1024,0 1156,0 1296,0 1444,0 1600,0 1681,0 1764,0 2025,0 2116,0 2304,0 2500,0 | 8,04 9,07 10,2 11,2 12,6 13,2 13,8 15,9 16,6 18,1 19,6 |
| 53,0 55,0 56,0 60,0 63,0 65,0 | —0,120 | —0,190 | —0,300 | 2809,0 3025,0 3136,0 3600,0 3969,0 4226,0 | 22,1 23,7 24,6 28,3 31,2 33,2 |
| 70,0 75,0 80,0 | — | —01,190 | —0,300 | 4900,0 5625,0 6400,0 | 38,5 44,2 50,2 |
| 85,0 90,0 95,0 100,0 | — | —0 ,22101 | —0,350 | 7225,0 8100,0 9025,0 10000,0 | 56,7 63,6 70,8 78.5 |

Примечания:

1.По заказу потребителя калиброванная сталь может изготавливаться промежуточных размеров, не указанных в табл.  1. Предельные    отклонения   в этом случае должны соответствовать нормам,  установленным для ближайшего большего размера.

Сталь с предельным отклонением h12 изготовляется до 1 января 1986 г.

2.Площадь поперечного сечения и масса 1 м квадратной   стали    вычислены по номинальному размеру. Плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

(/Измененная редакция, Изм. № 1).

3.Квадратная сталь изготовляется в прутках. По требованию потребителя сталь изготовляется в мотках.

4.В зависимости от назначения прутки изготовляются:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины с остатком до 10 % массы партии;

ограниченной длины в пределах немерной.

Остатком считаются прутки длиной не менее 1,5 м.

5.Прутки изготовляют длиной от 2 до 6,5    м. По    требованию
потребителя прутки изготовляются больших длин.

3—5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.,7. (Исключены, Изм. № 1).

8. Предельные отклонения по длине прутков мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+30 мм — при длине прутков до 4 м;

+50 мм — при длине прутков свыше 4 м,

9. Отклонение от прямолинейности прутков не должно   превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица   2

| Сторона квадрата, мм | Отклонение от прямолинейности в зависимости от поля допуска |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 1 м длины, мм |  | На полную длину, % |  |
|  | h10 и h11 | h12 | h10 и h11 | h12 |
| До 25 Св. 25 до 50 Св. 50 | 2 1 1 | 3 2 1 | 0,2 0,1 0,1 | 0,3 0,2 0,1 |

Отклонение от прямолинейности должно быть равномерным по всей длине. На концах прутков короткие продольные изгибы не допускаются.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

10. Скручивание прутков на 1 м длины а (черт. 2) не должно превышать 3°.

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 1).

11.Рез прутка должен быть под прямым углом к его    продольной оси. Допустимая косина реза не должна превышать:

0,17а — при стороне квадрата до 16 мм; 3 мм — при стороне квадрата свыше 16 до 30 мм; 5 мм — при стороне квадрата свыше 30 мм. (Изменённая редакция, Изм. № 1).

- Марки и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.

- Длина смятых концов прутков не должна превышать   значений, указанных в табл. 3,

Таблица 3

мм

| Сторона квадрата, мм | Длина смятых концов, не более |
| --- | --- |
| До 25 Св. 25 до 50 » 50 » 60 | 20 20 30 |

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

14. Радиус закругления кромок не   должен    превышать    значений, указанных в табл. 4.

Таблица   4

мм

| Сторона квадрата, мм | Радиус закругления кромок, не более, для категории |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| До 26 Св. 25 | 0,5 0,5 | 0,5 1,0 |

13 и 14. (Введены дополнительно, Изм. № 1).