### Таблица сравнения твердости

| Бринелль HB | Виккерс HV | Роквелл HRC | Шор HRS | Предел прочности Н/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 150 |  |  | 550 |
| 200 | 200 |  | 28 | 700 |
| 250 | 250 | 23 | 34 | 900 |
| 300 | 320 | 30 | 40 | 1050 |
| 350 | 370 | 36 | 45 | 1250 |
| 400 | 420 | 42 | 51 | 1400 |
| 450 | 480 | 47 | 58 | 1600 |
| 500 | 550 | 51 | 64 | 1900 |
| 550 | 640 | 55 | 72 | 2100 |
| 600 | 700 | 59 | 79 | 2400 |
| 650 | 800 | 63 | 86 | 2700 |
| 700 | 920 | 65 | 89 | 3000 |